Isolation de toiture inclinée avec une membrane intégrée au-dessus de la structure portante avec POWERROOF MAX (toiture sarking)

L'isolation thermique de la toiture inclinée est réalisée à l'aide de panneaux avec une âme en mousse de polyisocyanurate rigide (TAUFOAM by Recticel), ayant une densité dans l'âme de ± 30 kg/m³. 

Les panneaux sont revêtus sur les deux faces d'une couche d’aluminium pur d'une épaisseur de 50 µm. Une membrane de sous toiture est intégrée sur une des faces. 

Les panneaux font l'objet d'un agrément technique et d’un CEN Keymark. Ainsi, ils sont soumis à un contrôle de qualité permanent effectué par un organisme agréé.

La production de ces panneaux d'isolation est certifiée suivant ISO 9015:2008 et ISO14001:2004.

Le coefficient de conductivité thermique déclaré λD = 0,022 W/mK.

Résistance à la compression pour 10% de déformation: > 150 kPa (1,5 kg/cm²).

Les panneaux sont pourvus de rainures et languettes arrondies.

Les dimensions des panneaux sont de 1200 x 2500 mm.

La fixation des panneaux doit se faire à l’aide des vis prévues à cet effet (Rectifix).

Les dimensions minimum des contrelattes doivent être de 30 mm x 50 mm.

Sur la partie supérieure des panneaux se trouve une sous toiture en PP. Deux bords sont pourvus d’un dépassant de 12cm et les deux autres bords d’une bande autocollante destinée à recevoir les dépassants des panneaux adjacents. 
Epaisseur : 0,6 mm
Perméable à la vapeur (d = 0,025 m
Résistance aux UV : 12 semaines (climat Européen modéré)
Résistance au passage d’eau (EN 1928-A) : W1
Exposition extérieur comme couverture temporaire : 4 semaines

La continuité de la sous toiture (joints et autres détails de toiture) doit être assurée par la bande adhésive (MAX TAPE).

Le placement des panneaux doit se faire selon les prescriptions du fabricant.

Les surfaces et épaisseurs ci-après doivent être utilisées:

| Description | Epaisseur | Surface | Valeur RD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (en mm) | (en m²) | (m²K/W) |